| Фосфоресцентные эпоксидные компаунды ФЛ |  |
| --- | --- |

Обладают свойством аккумулирования света УФ и видимого диапазона с последующим послесвечением («фосфоресцированием») в темноте и сумерках. Способны высвечивать накопленные светосуммы в течение 8 и более часов после 20 минутной засветки. В неотвержденном состоянии это два компонента, один из которых (компонент А) представляет собой гомогенную суспензию неорганического фотолюминофора в эпоксидной основе, второй (компонент В) – отвердитель аминного типа средней активности. Благодаря введению специального оптического модификатора в компаундах в процессе полимеризации практически отсутствует седиментация фотолюминофора, что улучшает эффективность и однородность его послесвечения в массе.

В отвержденном состоянии фосфоресцентные компаунды не токсичны, влагостойки, не выгорают на солнце, легко механически обрабатываются. Предназначены для изготовления:

- светящейся начинки бижутерии (полусферы, звездочки, цветочки, листики и пр.);

- витражей, светящихся картин, шильдов, магнитиков, брелоков, елочных игрушек.

Таблица 1

# Технологические параметры компаундов, светящихся в темноте:

| № | Марка компаунда | Цвет |  | Компонент, масс.ч. (объем.ч) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На свету | В темноте | А | В |
|  | Фосфоресцентные компаунды |  |  |  |  |
| 1 | ФЛ-221 | белый с бледно зеленым оттенком | зеленый | 5(3,75) | 1(1) |
| 2 | ФЛ-121 | белый | оранжевый |  |  |
| 3 | ФЛ-525 | белый с бледно розовым оттенком | красный |  |  |
|  | Фосфоресцентные компаунды |  |  |  |  |
| 4 | ФЛ-742 | белый | желтый с зеленым оттенком, длит. свечение | 5(3,75) | 1(1) |
| 5 | ФЛ-226 | белый | желто зеленый, длит. свечение |  |  |
| 6 | ФЛ-225 | белый | зеленый, длит. свечение |  |  |
| 7 | ФЛ-318 | белый | голубой, длит. свечение |  |  |
| 8 | ФЛ-340 | белый | голубой с синим оттенком, длит. свечение |  |  |
| 9 | ФЛ-618 | белый | синий, длит. свечение |  |  |
| 10 | ФЛ-435 | белый | фиолетовый, длит. свечение |  |  |
|  | Фосфоресцентно-флуоресцентные компаунды |  |  |  |  |
| 11 | ФЛ-209 маджента | малиновый | розовый | 5(3,75) | 1(1) |
| 12 | ФЛ-209 красный | красный | красный |  |  |
| 13 | ФЛ-525 красный | красный | ярко красный |  |  |
| 14 | ФЛ-209 оранжевый | оранжевый | оранжевый с желтым оттенком |  |  |
| 15 | ФЛ-209 желтый | лимонно желтый | желтый с зеленым оттенком |  |  |
| 16 | ФЛ-209 зеленый | зеленый | зеленый |  |  |
| 17 | ФЛ-209 салатовый | салатовый | светло зеленый |  |  |
| 18 | ФЛ-318 персидский зеленый | персидский зеленый | зеленый |  |  |
| 19 | ФЛ-318 морская волна | морская волна | морская волна |  |  |
| 20 | ФЛ-325 голубой | голубой | светло голубой |  |  |
| 21 | ФЛ-318 голубой | голубой | голубой |  |  |
| 22 | ФЛ-318 синий | синий | синий с голубым оттенком |  |  |
| 23 | ФЛ-618 синий | синий | синий |  |  |
| 24 | ФЛ-318 фиолетовый | фиолетовый | синий с голубым оттенком |  |  |
| 25 | ФЛ-435 фиолетовый | фиолетовый | фиолетовый |  |  |
| 26 | ФЛ-209 белый | белый | белый с бледно голубым оттенком |  |  |

Условия приготовления и использования

- Компонент А тщательно перемешать и навесить необходимое количество. При отсутствии весов налить компонент А в пенициллиновый флакон до уровня 28мм, что соответствует массе 10г

- В компонент А добавить расчетное количество компонента В. При отсутствии весов в пенициллиновый флакон добавить компонент В с помощью одноразового шприца 2,0мл=2,0г.

- Смесь перемешать в течение 5-7 минут до получения гомогенной массы; жизнеспособность смеси составляет 1-2 часа при Т=25ºС.

- При необходимости провести дегазацию (удаление пузырьков) в течение 5-10 минут при Т=60ºС.

- Залить компаунд в форму или нанести на предварительно подготовленную поверхность; отверждать по заданному режиму: (20-25)ºС /24час. или (50-60)ºС /5час.

Меры предосторожности

Плотность (для справки):

компонент А = 1,33г/см3 
                     (10г = 7,5мл)

компонент В = 1,01г/см3  
                          (2г = 2мл)

- Остерегаться прямого контакта с компаундом, использовать вентиляцию.

- При попадании на кожу компаунд следует сразу смыть мыльной водой.

- После использования банки с компонентами компаунда закупорить.

- Хранить в темном прохладном месте.

Создать свой компаунд, светящийся в темноте

Если цветовая палитра фосфоресцентно-флуоресцентных эпоксидных компаундов марок ФЛ не полностью удовлетворяет вашим потребностям, то вы можете создать свой собственный фосфоресцентно-флуоресцентный компаунд с оригинальным сочетанием цветов: на свету и свечения в темноте. Для этого в компонент А исходного фосфоресцентного компаунда ФЛ нужно добавить немного флуоресцентного концентрата ЭПОКСИКОН так, чтобы соотношение суммарной массы окрашенной смеси к массе компонента В оставалось 100:20=5:1 по массе или 75:20=3,75:1 по объему. При малых концентрациях ЭПОКСИКОН менее 4% этим правилом можно пренебречь. Некоторые возможные варианты коррекции цвета фосфоресцентного компаунда ФЛ-318 с помощью флуоресцентных концентратов ЭПОКСИКОН приведены в таблице 2, другие цвета могут быть созданы путем изменения концентрации концентрата и(или) смешением разных концентратов.

Таблица 2

# Изменение цвета компаунда ФЛ-318 с помощью концентратов ЭПОКСИКОН:

| Концентрат флуоресцентных пигментов |  | Исходный фосфоресцентный компаунд |  | Цвет получаемого фосфоресцентно-флуоресцентного компаунда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | масс.ч | А, масс.ч | В, масс.ч | на свету | в темноте |
|  | - | 100 | 20 | белый | голубой |
| ЭПОКСИКОН флуоресцентный синий | 3 | 97 | 20 | синий | синий с голу-бым оттенком |
| ЭПОКСИКОН флуоресцентный голубой | 3 | 97 | 20 | голубой | голубой |
| ЭПОКСИКОН флуоресцентный голубой | 0,5 | 99,5 | 20 | голубой | светло голубой |
| ЭПОКСИКОН флуоресцентный голубой | 3 | 96,5 | 20 | морская волна | морская волна |
| ЭПОКСИКОН флуоресцентный зеленый | 0,5 |  |  |  |  |

#### Полезные ссылки

- Как выбрать ювелирный компаунд (смолу). 11 важных моментов                          www.lfpti.ru/lp_article_18.htm

- МАСТЕР КЛАССЫ по применению ювелирных эпоксидных компаундов                      www.lfpti.ru/lp_article3.htm

- Ассортимент и цены оптических эпоксидных компаундов (опт.)                             www.lfpti.ru/lp_article_12.htm

- Санитарно-эпидемиологическая экспертиза компаундов ПЭО                                 www.lfpti.ru/lp_article_08.htm

- Инструкция по применению оптических компаундов ПЭО                                    www.lfpti.ru/instr_peo_20.0.doc

- Инструкция по применению диффузанта ДФ-151                                                    www.lfpti.ru/instr_df-151.doc

- Инструкция по применению концентратов красителей, 
    флуоресцентных  и  фотохромных пигментов                                                              www.lfpti.ru/instr_dye.doc

- Инструкция по применению концентратов перламутровых пигментов                          www.lfpti.ru/instr_perl.doc

- Инструкция по применению фосфоресцентных компаундов ФЛ                                       www.lfpti.ru/instr_fl.doc

- Фото галерея работ, выполненных на основе компаундов ПЭО                               www.lfpti.ru/labsamples2.htm

Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, 8, оф. 239, СПбГТИ(ТУ)