Оптические эпоксидные компаунды ПЭО для бижутерии
(ТУ 2257-407-02068474-2003, ТУ 2257-435-02068474-2009 с изм. №1, ТУ 2257-441-02068479-2011)

Компаунды ПЭО серии «20/0» (ювелирные смолы ПЭО) предназначены для изготовления бижутерии и сувениров: нанесения объемных покрытий («линз», «куполов») на пластику, декупаж, серьги, кулоны, кольца, значки, шильды, магнитики и др., заливки отдельных элементов и композиций в формы; производства ювелирных и декоративно-прикладных изделий, создания искусственных камней; реставрации предметов из стекла и керамики, в том числе восстановление утраченных фрагментов в музейных экспонатах. Преимущественное применение:

ПЭО-10К-20/0	для объёмных покрытий («линз»)

ПЭО-610КЭ-20/0	для объёмных пластифицированных покрытий

ПЭО-510КЭ-20/0	для объёмных пластифицированных покрытий и заливки бижутерии в формы

ПЭО-10КЭ-20/0	для заливки бижутерии в формы и имитации воды

ПЭО-210КЭ-20/0	для изготовления эластичных изделий и имитации воды

ПЭО-310КЭ-20/0	для изготовления пластичных и крупных объектов

ПЭО-710КЭ-20/0	для заливки особо пластичных предметов и большеразмерных

Таблица 1

Технологические параметры ювелирных компаундов:

| Марка продукта | А:В по массе (объему) | Вязкость, мПа.с при Т=25оС | Жизнеспособность, час при Т=25ºС | Время отверждения, час при Т=25/ 55ºС | Макс. толщина слоя, см | Макс. заливаемый объем, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭО-10К-20/0 | 4:1 (3,3:1) | 900 | 2-3 | (42-54)/(5-6) | 1,5 | 0,05 |
| ПЭО-610КЭ-20/0 |  | 780 | 3-4 |  | 3 | 0,1 |
| ПЭО-510КЭ-20/0 |  | 640 | 5-6 | (54-66)/(6-7) | 5 | 0,2 |
| ПЭО-10КЭ-20/0 |  | 480 | 8-10 | (66-84)/(7-8) | 10 | 0,5 |
| ПЭО-210КЭ-20/0 |  | 240 | 12-15 |  | 15 | 1 |
| ПЭО-310КЭ-20/0 |  | 110 | 20-25 | (96-144)/(9-10) |  | 1,5 |
| ПЭО-710КЭ-20/0 |  | 70 | 28-34 | (120-168)/(11-12) |  | 2 |

Ювелирные компаунды сразу после смешения компонентов представляют собой бесцветную прозрачную низковязкую гомогенную жидкость без посторонних включений. В отвержденном состоянии это твердая стеклообразная масса с глянцевой поверхностью. По аналогии с Crystal resin  компаунды могут быть изготовлены в исполнении с отбеливающим эффектом: ПЭО-10КФ-20/0, ПЭО-610КЭФ-20/0, ПЭО-510КЭФ-20/0, ПЭО-10КЭФ-20/0, ПЭО-210КЭФ-20/0, ПЭО-310КЭФ-20/0 и ПЭО-710КЭФ-20/0. Это делается путём добавления в компонент А концентрата красителей ЭПОКСИКОН-400 (110А) в количестве 1%. В отличие от Crystal resin и других ювелирных смол компаунды ПЭО позволяют выбирать состав с необходимой вязкостью, комплектовать его специальными модифицирующими добавками и красителями.

Условия приготовления и использования

1. Компонент А перемешать стеклянной или деревянной палочкой (шпателем) до получения гомогенной однородной массы. При необходимости (после хранения при низкой температуре или при выделении кристаллов) перед перемешиванием компонент А прогреть при температуре (55(5)(С в течение 10-15 минут.

2. Отмерить нужное количество компонента А с помощью весов или одноразового шприца и залить его в емкость (стакан, флакон, чашка из стекла, полиэтилена или любого другого инертного материала).

3. Добавить в емкость расчетное количество компонента В, отмеренного также с помощью весов или другого одноразового шприца. В дальнейшем каждый шприц будет использоваться только для своего компонента.

4. Смесь тщательно перемешать стеклянной или деревянной палочкой (шпателем) в течение 4-5 минут до получения гомогенной однородной массы.

5. Провести дегазацию (удаление пузырьков) смеси в течение 0,5-1 часа при комнатной температуре или 5-10 минут при (55(5)(С. Смесь внешне должна выглядеть как вода: оптические искажения при рассмотрении в проходящем свете должны отсутствовать.

6. Залить свежеприготовленную или выстоявшуюся в течение 1-3 часов смесь в форму или нанести ее на предварительно подготовленную поверхность.

7. Прикрыть изделие крышкой, желательно, из светопрозрачного материала с невысоким куполом и отверждать по заданному режиму (см. таблицу 1).

Согласно экспертным заключениям №78.01.09.025.П.345 и №78.01.09.025.Т.344 от 14.02.2011 г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», компаунды ПЭО-10КЭ и ПЭО-510КЭ-20/0 соответствуют действующим санитарным нормам и правилам РФ и могут быть использованы в быту.

Для придания необходимой окраски компаунды комплектуются концентратами органических красителей ЭПОКСИКОН. Концентрат представляет собой раствор органических красителей в эпоксидной основе, добавляется в компонент А так, чтобы соотношение суммарной массы окрашенной смеси к массе компонента В оставалось 80:20=4:1 по массе или 66:20=3,3:1 по объему. Основные получаемые цвета приведены в таблице 2, другие цвета могут быть созданы путем изменения концентрации концентрата и(или) смешением разных концентратов. Помимо прозрачных (номерных) красителей в нашем ассортименте более 60 марок концентратов ЭПОКСИКОН флуоресцентных и перламутровых пигментов, а также светорассеивающий диффузант ДФ-151.

Таблица 2

# Технологические параметры окрашенных ювелирных смол:

| Концентрат красителей | Исходный компаунд | Получаемый цвет |
| --- | --- | --- |
| Марка | масс.ч | А, масс.ч | В, масс.ч |  |
| ЭПОКСИКОН-400 (110А) | 1 | 79 | 20 | отбеливающий |
| ЭПОКСИКОН-445 (110А) | 1 | 79 |  | ультрамарин |
| ЭПОКСИКОН-480 (110А) | 3 | 77 |  | голубой |
| ЭПОКСИКОН-510 (110А) | 3 | 77 |  | морская волна |
| ЭПОКСИКОН-560 (110А) | 3 | 77 |  | зеленый |
| ЭПОКСИКОН-590 (110А) | 3 | 77 |  | желтый |
| ЭПОКСИКОН-610 (110А) | 3 | 77 |  | оранжевый |
| ЭПОКСИКОН-650 (110А) | 3 | 77 |  | красный |
| ЭПОКСИКОН-900 (110А) | 7 | 73 |  | «черный» |

Примечание: Содержание концентратов ЭПОКСИКОН рассчитано для изделий толщиной 3-4мм. В других случаях количество концентрата следует изменить в обратно пропорциональной зависимости по отношению к толщине.

#### Меры предосторожности,  хранение

- Работы с компаундом проводить в хорошо проветриваемом помещении вдали от огня и источников искрообразования, при возможности - использовать вентиляцию.

- Остерегаться прямого контакта с компонентами компаунда, использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные, халат, косынку).

- Не рекомендуется проводить работы с компаундом лицам моложе 18 лет, а также лицам, имеющим медицинские противопоказания.

- При попадании на кожу компаунд следует сразу смыть горячей мыльной водой, смазать кожу жирной мазью на основе вазелина.

- При попадании в глаза необходимо их промыть большим количеством проточной воды в течение не менее 15 минут, при необходимости обратиться к врачу.

- Хранить в сухом темном прохладном месте при температуре не выше (20(5)(С, отдельно от пищевых продуктов, в месте, не доступном для детей.

- Гарантийный срок хранения до 6 мес., а при температуре (3-8)(С до 12 мес. с даты изготовления.

#### Полезные ссылки

- МАСТЕР КЛАССЫ по применению ювелирных эпоксидных компаундов                      www.lfpti.ru/lp_article3.htm

- ассортимент и цены оптических эпоксидных компаундов (опт.)                             www.lfpti.ru/lp_article_12.htm

- ювелирные эпоксидные смолы, купить в розницу                                                          www.lfpti.ru/linkfaq.htm

- хранение и транспортировка эпоксидных компаундов ПЭО                                    www.lfpti.ru/lp_article_11.htm

- санитарно-эпидемиологическая экспертиза компаундов ПЭО                                 www.lfpti.ru/lp_article_08.htm

- инструкция по применению оптических компаундов ПЭО                                    www.lfpti.ru/instr_peo_20.0.doc

- инструкция по применению диффузанта ДФ-151                                                    www.lfpti.ru/instr_df-151.doc

- инструкция по применению концентратов красителей и флуоресцентных пигментов    www.lfpti.ru/instr_dye.doc

- инструкция по применению концентратов перламутровых пигментов                          www.lfpti.ru/instr_perl.doc

- инструкция по применению фосфоресцентных компаундов ФЛ                                       www.lfpti.ru/instr_fl.doc

- официальный аккаунт «Ювелирная смола ПЭО» в  ИНСТАГРАМ                         https://www.instagram.com/lfpti/

РФ, Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, 8, оф. 239,  СПбГТИ(ТУ)