Концентраты перламутровых пигментов ЭПОКСИКОН

Представляют собой гомогенную суспензию перламутровых пигментов в эпоксидной основе - компоненте А компаунда ПЭО-10КЭ-20/0 ТУ 2257-407-02068474-2003 с изм. №1. Добавляются в ювелирные эпоксидные компаунды (смолы) для создания неординарных цветовых переходов, мягких переливов, мерцающих и искристых тонов.

# Технологические параметры перламутровых компаундов:

| № | Концентрат ЭПОКСИКОН | Компаунд | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | г (мл) | А, г (мл) | В, г (мл) |  |
| 1 | ЭПОКСИКОН ПП-004 | 4 (3,3) | 76 (62,7) | 20 (20) | голографические искры |
| 2 | ЭПОКСИКОН ПП-100 |  |  |  | серебристый белый жемчуг |
| 3 | ЭПОКСИКОН ПП-120 |  |  |  | белый ослепительный атлас |
| 4 | ЭПОКСИКОН ПП-163 |  |  |  | белый искристый мерцающий |
| 5 | ЭПОКСИКОН ПП-205 | 5 (4) | 75 (62) | 20 (20) | интерференционный золотой жемчуг |
| 6 | ЭПОКСИКОН ПП-215 |  |  |  | интерференционный красный жемчуг |
| 7 | ЭПОКСИКОН ПП-219 |  |  |  | интерференционный пурпурный жемчуг |
| 8 | ЭПОКСИКОН ПП-225 |  |  |  | интерференционный голубой жемчуг |
| 9 | ЭПОКСИКОН ПП-550 | 6 (5) | 74 (61) | 20 (20) | голубой искристый мерцающий |
| 10 | ЭПОКСИКОН ПП-572 |  |  |  | сверкающий пурпурный кристалл |
| 11 | ЭПОКСИКОН ПП-575 |  |  |  | сверкающий зелёный кристалл |
| 12 | ЭПОКСИКОН ПП-715 |  |  |  | лиловый искристый мерцающий |
| 13 | ЭПОКСИКОН ПП-300 | 3 (2,5) | 77 (63,5) | 20 (20) | яркий золотистый блеск |
| 14 | ЭПОКСИКОН ПП-323 |  |  |  | золотистый шелковистый |
| 15 | ЭПОКСИКОН ПП-390 |  |  |  | золотистый искристый мерцающий |
| 16 | ЭПОКСИКОН ПП-404 | 4 (3,3) | 76 (62,7) | 20 (20) | лиловое серебро |
| 17 | ЭПОКСИКОН ПП-405 |  |  |  | голубое серебро |
| 18 | ЭПОКСИКОН ПП-408 |  |  |  | темно-зеленый бархат |
| 19 | ЭПОКСИКОН ПП-409 |  |  |  | оранжевый персиковый закат |
| 20 | ЭПОКСИКОН ПП-418 |  |  |  | розовая барби |
| 21 | ЭПОКСИКОН ПП-419 |  |  |  | фиолетовый элегантный |
| 22 | ЭПОКСИКОН ПП-421 |  |  |  | лимонно-жёлтый |
| 23 | ЭПОКСИКОН ПП-437 |  |  |  | зелёное яблоко |
| 24 | ЭПОКСИКОН ПП-451 |  |  |  | лазурное сияние |
| 25 | ЭПОКСИКОН ПП-500 | 3 (2,5) | 77 (63,5) | 20 (20) | бронзовая феерия |
| 26 | ЭПОКСИКОН ПП-502 |  |  |  | красно-коричневая бронза |
| 27 | ЭПОКСИКОН ПП-509 |  |  |  | зелено-коричневая бронза |
| 28 | ЭПОКСИКОН ПП-504 |  |  |  | красное вино металлик |
| 29 | ЭПОКСИКОН ПП-602 | 5 (4) | 75 (62) | 20 (20) | оранжево-красный шанжан |
| 30 | ЭПОКСИКОН ПП-603 |  |  |  | аметистовая темная ночь |
| 31 | ЭПОКСИКОН ПП-604 |  |  |  | королевский голубой |
| 32 | ЭПОКСИКОН ПП-606 |  |  |  | сине-зелёный павлин |
| 33 | ЭПОКСИКОН ПП-641 | 4 (3,3) | 76 (62,7) | 20 (20) | тиффани |
| 34 | ЭПОКСИКОН ПП-643 |  |  |  | кобальтовый синий |
| 35 | ЭПОКСИКОН ПП-644 |  |  |  | малиновый искристый мерцающий |
| 36 | ЭПОКСИКОН ПП-691 |  |  |  | серебряные узоры металлик |
| 37 | ЭПОКСИКОН ПП-513 | 5 (4) | 75 (62) | 20 (20) | зеленое золото |
| 38 | ЭПОКСИКОН ПП-625 |  |  |  | темно-синий бархат |
| 39 | ЭПОКСИКОН ПП-636 |  |  |  | синий шёлк |
| 40 | ЭПОКСИКОН ПП-645 |  |  |  | ярко зеленый искристый |
| 41 | ЭПОКСИКОН ПП-661 |  |  |  | чёрный жемчуг |
| 42 | ЭПОКСИКОН ПП-684 |  |  |  | сливовая карамель |

# Двухцветные перламутровые компаунды

| № | Концентрат ЭПОКСИКОН | Компаунд | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | г (мл) | А, г (мл) | В, г (мл) |  |
| 43 | ЭПОКСИКОН ПП-912 | 6 (5) | 74 (61) | 20 (20) | красный с золотым отблеском |
| 44 | ЭПОКСИКОН ПП-945 |  |  |  | зеленый с голубым отблеском |
| 45 | ЭПОКСИКОН ПП-952 |  |  |  | красный с зеленым отблеском |
| 46 | ЭПОКСИКОН ПП-958 | 5 (4) | 75 (62) | 20 (20) | голубой с красным отблеском |
| 47 | ЭПОКСИКОН ПП-962 |  |  |  | бежевый с розовым отблеском |
| 48 | ЭПОКСИКОН ПП-964 |  |  |  | бежевый с золотым отблеском |
| 49 | ЭПОКСИКОН ПП-971 | 6 (5) | 74 (61) | 20 (20) | ярко голубой с серебряным отблеском |
| 50 | ЭПОКСИКОН ПП-972 |  |  |  | красный с синим отблеском |
| 51 | ЭПОКСИКОН ПП-973 |  |  |  | фиолетовый с синим отблеском |
| 52 | ЭПОКСИКОН ПП-974 |  |  |  | ярко зелёный с золотым отблеском |
| 53 | ЭПОКСИКОН ПП-975 |  |  |  | ярко зелёный с серебряным отблеском |
| 54 | ЭПОКСИКОН ПП-976 | 4 (3,3) | 76 (62,7) | 20 (20) | капри с серебряным отблеском |
| 55 | ЭПОКСИКОН ПП-977 |  |  |  | капри с золотым отблеском |
| 56 | ЭПОКСИКОН ПП-978 |  |  |  | капри с зеленым отблеском |
| 57 | ЭПОКСИКОН ПП-980 | 5 (4) | 75 (62) | 20 (20) | мокко с золотым отблеском |
| 58 | ЭПОКСИКОН ПП-983 |  |  |  | фиолетовый с серебряным отблеском |

Примечание: Концентрат ЭПОКСИКОН добавляется в компонент А так, чтобы соотношение суммарной массы окрашенной смеси Аокр=А+ЭПОКСИКОН к массе компонента В было равной таковой для неокрашенного компаунда. Например, при 5% содержании концентрата в компаунде ПЭО-510КЭ-20/0 и его модификациях соотношение компонентов в массовых долях будет (75+5):20=80:20=4:1, а в объемных долях – (62+4):20=66:20=3,3:1. При малых концентрациях, меньших допустимой погрешностью навески ((4%), это правило можно не соблюдать.

Условия приготовления и использования

1. Перед употреблением концентрат тщательно перемешать. При необходимости перед перемешиванием концентрат прогреть при температуре (50(5)(С в течение 15 минут.

2. Смешать концентрат в желаемой пропорции с компонентом А компаунда, отмерить нужное количество окрашенного компонента и залить его в емкость из инертного материала.

3. Добавить в емкость расчетное количество компонента В.

4. Смесь тщательно перемешать стеклянной или деревянной палочкой в течение 5-7 минут до получения гомогенной однородной массы.

5. Провести дегазацию смеси в течение 0,5-1 часа при комнатной температуре или 10-15 минут при Т=(50(5)(С.

6. Залить свежеприготовленную или выстоявшуюся в течение 1-3 часов (для набора вязкости) смесь в форму или нанести ее на предварительно подготовленную поверхность.

7. Прикрыть изделие крышкой и отверждать по заданному режиму, рекомендованному для исходного неокрашенного эпоксидного компаунда.

РФ, Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, 8, оф. 239, СПбГТИ(ТУ)